Przedmiotem wynalazku jest sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku pozwalający na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Sposób spieniania asfaltu z zastosowaniem dwuskładnikowego dodatku polega na tym, że do zeolitu syntetycznego wymieszanego z wermikulitem w proporcjach wagowych od 1 :4 do 4: 1 dodaje się wodę w ilości od 25% do 200% wagowych suchej mieszanki i miesza się do momentu uzyskania mieszaniny o jednolitej strukturze. Następnie mieszaninę w ilości od 2% do 10% wagowo w stosunku do masy asfaltu dodaje się do gorącego asfaltu o temperaturze od 140°C do 175°C i miesza się do momentu rozpoczęcia spieniania asfaltu. W dalszej kolejności dodaje się spieniony asfalt do mieszanki mineralnej o temperaturze od 110°C do 135°C i miesza się do uzyskania całkowitego otoczenia kruszywa asfaltem  po czym mieszankę mineralno-asfaltową zagęszcza w temperaturze od 105°C do 130°C.
(1 zastrzeżenie)