Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja poliuretanowa charakteryzująca się tym, że składa się z poliolu w ilości od 70% do 75% wagowo składu kompozycji, utwardzacza w postaci poliizocyjanianu alifatycznego w ilości od 17,50% do 18,75% wagowo składu kompozycji, mikrokulek szklanych o granulacji od 250 µm do 630 µm zmodyfikowanych acetonem technicznym w ilości od 5,75% do 11,50% wagowo składu kompozycji oraz proszku fluorescencyjnego odtłuszczonego etanolem w ilości od 0,5% do 1% wagowo składu kompozycji. Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kompozycji poliuretanowej polegający na tym, że umieszcza się w pojemniku mikrokulki szklane o granulacji od 250 µm do 630 µm w ilości od 5,75% do 11,50% wagowo składu kompozycji, po czym zalewa się mikrokulki szklane acetonem technicznym w proporcji 1:1,6. Następnie potrząsa się pojemnikiem w czasie od 90 s do 180 s z częstotliwością od 2 Hz do 3 Hz, po czym suspensję umieszcza się na sicie o oczkach o wielkości od 220 µm do 250 µm pod wyciągiem mechanicznym w czasie 24 h do pełnego odparowania acetonu technicznego. Jednocześnie proszek fluorescencyjny w ilości od 0,5% do 1% wagowo składu kompozycji umieszcza się w pojemniku i zalewa się etanolem w proporcji 1:1, po czym pozostawia się na 30 min. Następnie przelewa się zawiesinę przez zestaw przesiewowy i suszy się proszek fluorescencyjny w suszarce laboratoryjnej w czasie 4 h w temperaturze 60°C do pełnego odparowania etanolu.
(2 zastrzeżenia)