Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikacji lepiszczy asfaltowych z zastosowaniem kopolimeru, który polega na tym, że dwuskładnikowy kompozyt chitozanowo-polianilinowy zawierający od 26,80% do 84,32% mas. chitozanu i od 15,68% do 73,19% mas. polianiliny w ilości od 0,5% do 6,5% w stosunku do masy lepiszcza asfaltowego dodaje się do upłynnionego lepiszcza asfaltowego i miesza się w temperaturze od 150°C do 180°C przez czas od 45 do 120 min, mieszadłem ścinającym do uzyskania homogenicznej mieszaniny. Następnie zmodyfikowany asfalt kondycjonuje się w temperaturze od 150°C do 160°C przez czas od 30 do 90 min.
(1 zastrzeżenie)