Sposób obróbki cieplnej odlewów z żeliwa sferoidalnego polega na wytworzeniu podczas zabiegu austenityzacji atmosfery o aktywności węgla większej od aktywności węgla na powierzchni odlewu. Odlewy z żeliwa sferoidalnego nagrzewa się do temperatury 815 ÷ 950°C, następnie wygrzewa się je w tej temperaturze w atmosferze o potencjale węglowym na poziomie 0,8 ÷ 1,2%, w czasie 1 ÷ 5godz., a następnie odlewy poddaje się hartowaniu z przemianą izotermiczną polegającą na szybkim chłodzeniu ich do temperatury 230 ÷ 400°C i wygrzewaniu ich w tej temperaturze w czasie 10 ÷ 480min. Oraz chłodzeniu na powietrzu do temperatury pokojowej.
(1 zastrzeżenie)