Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie hybrydowe z wewnętrznym łącznikiem mechanicznym pierwszego elementu (1) metalowego albo kompozytowego oraz drugiego elementu (2) metalowego albo kompozytowego z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) z wolnymi przestrzeniami i sposób jego wykonania. Połączenie charakteryzuje się tym, że pierwszy element (1) posiada na swojej roboczej powierzchni nieprzelotowe wybranie (1.1), natomiast na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) od strony wybrania (1.1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajduje się przelotowe wybranie (3.1) o wymiarach wybrania (1.1) w pierwszym elemencie (1), zaś do drugiej powierzchni klejowej dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) przyklejona jest powierzchnia robocza drugiego elementu (2) posiadającego na swojej roboczej powierzchni nieprzelotowe wybranie o wymiarach nieprzelotowego wybrania (1.1) w pierwszym elemencie (1) tudzież w nieprzelotowym wybraniu (1.1) pierwszego elementu (1), przelotowym wybraniu (3.1) taśmy dwustronnej (3) oraz nieprzelotowym wybraniu drugiego elementu (2) znajduje się sztywny łącznik (4), w kształcie tulei albo ramy, korzystnie z tworzywa polimerowego. Sposób polega na tym, że na powierzchnie roboczą pierwszego elementu (1), który posiada na swojej roboczej powierzchni nieprzelotowe wybranie (1.1) nakleja się dwustronną taśmę adhezyjną (3) z przelotowym wybraniem (3.1) w ten sposób aby przelotowe wybranie (3.1) taśmy adhezyjnej (3) pokrywało się z nieprzelotowym wybraniem (1.1) pierwszego elementu (1). W nieprzelotowym wybraniu (1.1) pierwszego elementu (1) i przelotowym wybraniu (3.1) taśmy adhezyjnej (3) umieszcza się sztywny łącznik (4) w kształcie tulei albo ramy, a następnie na drugą powierzchnię dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) nakłada się drugi element (2) z nieprzelotowym wybraniem w ten sposób aby sztywny łącznik (4) znajdował się w nieprzelotowym wybraniu oraz przelotowym wybraniu (3.1) taśmy adhezyjnej (3).
(2 zastrzeżenia)
44146501