Przedmiotem wynalazku jest laminat aluminium-szkło-węgiel i sposób jego wytwarzania. Laminat aluminium-szkło-węgiel charakteryzuje się tym, że w części środkowej laminatu znajduje się warstwa włókniny poliestrowej (6) o grubości od 3 mm do 9 mm i o gramaturze 339 g/m2. Do obu powierzchni warstwy włókniny poliestrowej (6) przylegają adhezyjnie dwie, jednakowe warstwy kompozytu polimerowego na bazie włókien węglowych połączonych żywicą epoksydową (5) o grubości 0,2 mm każda, do których przylegają adhezyjnie dwie, jednakowe warstwy kompozytu polimerowego na bazie włókien szklanych połączonych żywicą epoksydową (4) o grubości 0,2 mm każda. Zgłoszenie obejmuje także sposób wytwarzania laminatu aluminium-szkło, który polega na tym, że na dwa arkusze blachy (1) ze stopu aluminium o grubości od 0,2 do 1 mm posiadające na obu powierzchniach warstwę ceramiczną (2) o grubości od 8 µm do 12 µm nakłada się obustronnie warstwę żywicy polimerowej (3) o grubości 1 µm, po czym pozostawia się na czas 30 min w temperaturze 23°C. Następnie suszy się w czasie 60 min w temperaturze 121°C w suszarce elektrycznej.
(8 zastrzeżeń)
43739901