Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania medium pasty ściernej i pasta ścierna. Sposób polega na tym, że do dichlorodimetylosiloksanu w ilości od 3,45 do 12,9% obj. roztworu dodaje się eteru dietylowego w ilości od 3,07 do 13,79% obj. roztworu, korzystny stosunek eteru do siloksanu 2:1. Po czym hydrolizuje się wodą w ilości od 6,15 do 6,9% obj. roztworu korzystnie 6,9% obj. Następnie w rozdzielaczu rozdziela się i usuwa warstwę wodną i pozostały roztwór przemywa się węglanem sodu w ilości od 46,15 do 55,56% obj. roztworu korzystne 51,72% obj. i w trakcie przemywania dodaje się eteru dietylowego w ilości od 1,54 do 5,56% obj. roztworu korzystne 1,72% obj. W dalszej kolejności przemywa się wodą, natomiast w dalszej kolejności suszy się otrzymany roztwór, do otrzymanego roztworu dodaje się od 5,17 do 15,38% obj. korzystne 12,08% obj. kwasu borowego i poddaje mieszaniu w temperaturze od 17 do 80°C z mocą mieszania od 0,3kW do 0,8kW a w dalszej kolejności studzi się mieszaninę do temperatury w zakresie od 17 do 80°C i dodaje się ziarna ścierne w postaci diamentu albo krzemionki o wielkości od 14 mesh do 1200 mesh. Zgłoszenie obejmuje też pastę ścierną, która charakteryzuje się tym, że medium siloksanowe stanowi polidimetyloborosiloksan w ilości od 55,79 do 99,19% obj. Ścierniwo w postaci cząstek o wielkości od 14 mesh do 1200 mesh stanowi od 0,81% do 44,21% obj., przy czym ścierniwem jest diament albo krzemionka.
(6 zastrzeżeń)