Sposób wytwarzania przedkuwek, zwłaszcza do kształtowania odkuwek korbowodów polega na tym, że materiał wsadowy z trudnoodkształcalnych stopów aluminium z grupy aluminium-miedź w stanie stałym nagrzewa się w piecu do temperatury w zakresie od 740°C do 760°C i pozostawia się w piecu w tej temperaturze w czasie od 3 minut do 5 minut, następnie materiał wsadowy w stanie ciekłym (1) przez zbiornik wlewowy (2) i pionowy wlew główny (3), który znajduje się w górnej części formy piaskowej (15) i połączony jest z poziomym wlewem rozprowadzającym (4) w części centralnej wlewu rozprowadzającego (4), wlewa się do wlewu rozprowadzającego (4), po czym materiał wsadowy w stanie ciekłym (1) przemieszcza się wlewem rozprowadzającym (4) w kierunku wlewu doprowadzającego do stopy przedkuwki (5a) i wlewu doprowadzającego do głowy przedkuwki (5b), następnie rozprowadza się do wnęki w kształcie przedkuwki (6a) i wnęki w kształcie przedkuwki (6b) odwzorowujących stopę przedkuwki (7), trzon przedkuwki (8) i głowę przedkuwki (9) oraz przemieszcza się do wnęki nadlewu stopy przedkuwki (10a) i wnęki nadlewu stopy przedkuwki (10b) oraz wnęki nadlewu głowy przedkuwki (11a) i wnęki nadlewu głowy przedkuwki (11b).
(1 zastrzeżenie)
43511101
43511102