Przedmiotem zgłoszenia jest nanokompozyt polimerowy, który zawiera modyfikator w postaci alifatycznego poliuretanu liniowego, uzyskanego w reakcji 1,6-diizocyjanianu heksametylenu i glikolu polipropylenowego o masie molowej 400 g/mol, rozproszony w matrycy polimerowej będącej w postaci kwasu poli(3-hydroksymasłowego). Ma on ponadto strukturę eksfoliowaną i zawiera nanonapełniacz, którym jest montmorylonit modyfikowany za pomocą czwartorzędowej soli amoniowej, przy czym modyfikatora w matrycy polimerowej jest 10% mas., zaś nanonapełniacza w matrycy polimerowej jest od 1% do 3% mas. Zgłoszenie obejmuje także sposób wytwarzania nanokompozytu polimerowego, który prowadzi się tak, że nanonapełniacz, dysperguje się w wodzie, po czym nanonapełniacz odsącza się i suszy się go do stałej masy. Modyfikator dysperguje się w wodzie. Matrycę polimerową i nanonapełniacz stosowany w ilości od 1% do 3% mas. homogenizuje się w temperaturze pokojowej w czasie co najmniej 30 minut, po czym do mieszaniny wprowadza się dyspersję modyfikatora w ilości co najwyżej 10% mas. w stosunku do masy matrycy polimerowej. Uzyskaną mieszaninę homogenizuje się w temperaturze pokojowej w czasie co najmniej 20 minut, a następnie suszy się ją do stałej masy. Wytłaczanie prowadzi się z prędkością od 150 do 180 obrotów/min, przy ciśnieniu od 22 do 24 bar, przy czym podczas wytłaczania poszczególne strefy wytłaczarki utrzymuje się w temperaturach takich, że zasobnik utrzymuje się w temperaturze 50°C, I strefę utrzymuje się w temperaturze 145°C, II strefę utrzymuje się w temperaturze 150°C, zaś III, IV, V, VI strefę, łącznik i głowicę utrzymuje się w temperaturze 152°C.
(9 zastrzeżeń)