Przedmiotem zgłoszenia jest sposób nadawania właściwości sprężystych kompozytowemu elementowi płytowemu z kompozytu węglowo - epoksydowego w kształcie prostokąta z centralnym wycięciem prostokątnym z zaokrąglonymi narożami o stałym promieniu oraz z wycięciami w części środkowej krótszych boków na zewnętrznych krawędziach z zaokrąglonymi narożami o stałym promieniu, który po wytworzeniu poddaje się procesowi polimeryzacji oraz chłodzi. Sposób charakteryzuje się tym, że w formie, na jednej dłuższej zewnętrznej powierzchni formy nakłada się pierwszą warstwę pod katem 0° w stosunku do osi formy, po czym nakłada się drugą warstwę pod kątem –α w stosunku do osi formy, następnie nakłada się trzecią warstwę pod kątem +α w stosunku do osi formy, po czym nakłada się czwartą warstwę pod kątem 0° w stosunku do osi formy, następnie nakłada się piątą warstwę pod kątem –α w stosunku do osi formy, po czym nakłada się szóstą warstwę pod katem +α w stosunku do osi formy. Wszystkie warstwy wykonuje się z kompozytu węglowo - epoksydowego o jednakowej grubości, zaś każdą warstwę wykonuje się z włókien węglowych połączonych żywicą epoksydową.
(4 zastrzeżenia)