Zgłoszeniem przedstawionym na rysunku jest wielowarstwowy bloczek ściennych izolacyjny oraz sposób jego wykonania. Bloczek składa się z warstwy wewnętrznej i zewnętrznej o podwyższonych gęstościach oraz warstwy środkowej o obniżonej gęstości. Bloczek charakteryzuje się tym, że wszystkie warstwy składają się z: tlenku magnezu, paździerzy konopnych, roztworu wodnego chlorku magnezu, kwasu cytrynowego i wody wodociągowej. Wszystkie warstwy różnią się zawartością wymienionych składników, w efekcie czego wykazują różne właściwości. Warstwa wewnętrzna dodatkowo zawiera materiał zmiennofazowy PCM. Mieszanki stanowiące warstwy bloczka zagęszczane są w kierunku prostopadłym do docelowej powierzchni zewnętrznej bloczka (b x h). Stosując taki kierunek zagęszczenia, włókna paździerzy konopnych ułożone są równolegle do tej powierzchni. Poszczególne warstwy zagęszczane są różną siłą.
(4 zastrzeżenia)
44690601