Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania betonu asfaltowego pozwalający na obniżenie temperatury wbudowywania w nawierzchnię asfaltową i beton asfaltowy. Sposób ten polega na tym, że do glinokrzemianu o strukturze heulandytu dodaje się perlit i miesza się, po czym dodaje się wodę i miesza się, powstałą mieszaninę w ilości od 3 do 8% wagowo w stosunku do masy asfaltu dodaje się do upłynnionego asfaltu i miesza się. Osobno rozgrzewa się mieszankę mineralną do temperatury większej lub równiej 120°C. Po czym łączy się pozostałe składniki i miesza się, a następnie powstałą mieszaninę zagęszcza się w temperaturze 110°C - 120°C. Przedmiotem zgłoszenia jest też beton asfaltowy, który składa się z mieszanki mineralnej, asfaltu oraz mieszaniny w postaci glinokrzemianu o strukturze heulandytu i perlitu.
(4 zastrzeżenia)