Przedmiotem wynalazku jest zestaw narzędzi i sposób wytwarzania rury kompozytowej z zewnętrzną powłoką funkcyjną. Zestaw składa się z formy wewnętrznej w postaci rury, na której ściankach w końcowych częściach znajdują się otwory pozycjonujące. Na każdym z końców formy wewnętrznej znajduje się pierścień dystansowy o średnicy wewnętrznej dopasowanej do średnicy zewnętrznej formy wewnętrznej. Na każdym końcu formy wewnętrznej zamocowana jest wkładka (4) w postaci walca stopniowanego, w którego pierwszy stopień posiada kształt kołnierza o pierwszej średnicy zewnętrznej dopasowaną do wewnętrznej średnicy formy wewnętrznej i średnicę wewnętrzną, drugi stopień posiada drugą średnicę zewnętrzną a trzeci stopień posiada kształt kołnierza o średnicy zewnętrznej równej średnicy zewnętrznej drugiego stopnia i średnicy wewnętrznej. W pierwszym stopniu w postaci kołnierza znajduje się otwór pozycjonujący biegnący w kierunku prostopadłym do osi formy wewnętrznej. W drugim stopniu wkładki (4) znajduję się otwór montażowy leżący w jej osi oraz otwory wentylacyjne ułożone równolegle do otworu montażowego a w trzecim stopniu wkładki (4) w postaci kołnierza znajdują się drugie otwór montażowe biegnący w kierunku prostopadłym do osi formy wewnętrznej. Przez otwory montażowe wkładek (4) oraz przez formę wewnętrzną przechodzi pręt z elementami blokującymi. Pomiędzy formą wewnętrzną a wkładką (4) znajduje się pierwsze uszczelnienie. Do wkładek (4) na ich obwodzie zamocowane są zewnętrze elementy formy zewnętrznej w postaci wycinka pierścienia, które tworzą rurę. Zewnętrzne elementy formy zewnętrznej w postaci wycinka rury na swoich końcach posiadają otwory montażowe, przez które przechodzą śruby (10) wkręcone w otwory montażowe wkładek (4), oraz zestaw składa się z przekładki ograniczające przemieszczanie się materiału w procesie produkcji.
(2 zastrzeżenia)
43648401