Sposób kształtowania czopów wałków długich w układzie pojedynczym polega na tym, że jeden z końców półfabrykatu w kształcie odcinka pręta o średnicy równej średnicy maksymalnej odkuwki wałka i długości większej od szerokości narzędzi nagrzewa się lokalnie na długości kształtowanych stopni do temperatury powyżej temperatury rekrystalizacji, po czym umieszcza się nagrzany koniec półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) i ustala się położenie półfabrykatu w strefie wejściowej dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) przy pomocy występów ustalających (11 i 12), zaś nienagrzaną część półfabrykatu umieszcza się w tulei prowadzącej (3), następnie wprawia się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) w przeciwbieżny ruch postępowy z jednakową prędkością (V1) i przemieszcza się dolne narzędzie płaskie (1) i górne narzędzie płaskie (2) nad nagrzanym końcem półfabrykatu, po czym zagłębia się w nagrzany koniec półfabrykatu klinowe występy (5) znajdujące się na dolnym narzędziu płaskim (1) i górnym narzędziu płaskim (2) i wprawia się półfabrykat w ruch obrotowy, następnie oddziaływuje się na nagrzany koniec półfabrykatu pochyłymi powierzchniami (7a, 7b) oraz klinowych występów (5) dolnego narzędzia płaskiego (1) i górnego narzędzia płaskiego (2) i kształtuje się na końcu półfabrykatu dwa stopnie (14a i 14b).
(1 zastrzeżenie)
42388901