Sposób odcinania odpadów w procesie walcowania poprzeczno-klinowego trzema walcami, w którym półfabrykat w kształcie pręta umieszcza się pomiędzy trzema jednakowymi walcami (1), na powierzchniach których znajdują się klinowe występy (1a) następnie trzy walce (1) wprawia się w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z taką samą prędkością (n1) i wcina się w półfabrykat klinowe występy (1a), wprawiając półfabrykat w ruch obrotowy ze stałą prędkością (n2) w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu trzech walców (1), w wyniku czego redukuje się przekroje poprzeczne półfabrykatu i kształtuje się na półfabrykacie kolejne stopnie odkuwki wałka stopniowanego, przy czym pozostawia się na skrajnych końcach odkuwki wałka stopniowanego skrajne naddatki (5), w których znajdują się czołowe wgłębienia w kształcie lei polega na tym, że w końcowym etapie walcowania odkuwki wałka stopniowanego, w trakcie kalibrowania zarysu odkuwki wałka stopniowanego, w skrajne stopnie odkuwki wałka stopniowanego wcina się znajdujące się w strefie kalibrowania trzech walców (1) trzy jednakowe noże (2), których rozstaw jest równy długości odkuwki wałka stopniowanego. Następnie podczas dalszego ruchu obrotowego trzech walców (1) stopniowo zagłębia się łukowe powierzchnie trzech noży (2) w skrajne stopnie odkuwki wałka stopniowanego, stopniowo redukując do zera przekrój poprzeczny skrajnych stopni odkuwki wałka stopniowanego. Jednocześnie podczas zagłębiania się trzech noży (2) w skrajne stopnie odkuwki wałka stopniowanego oddziałuje się na skrajne naddatki (5) klinowymi powierzchniami bocznymi trzech noży (2) i oddziela się skrajne naddatki (5) od skrajnych stopni odkuwki wałka stopniowanego. Następnie w końcowym etapie cięcia oddziałuje się na skrajne naddatki (5) odkuwki wałka stopniowanego (5) pochyłymi powierzchniami trzech noży (2) i całkowicie oddziela się skrajne naddatki (5) od skrajnych stopni odkuwki wałka stopniowanego. Przedmiotem zgłoszenia są również narzędzia do odcinania odpadów.
(2 zastrzeżenia)
44327301