Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania matrycy zeolitowo-polimerowej polegający na przygotowaniu matrycy, w której skład wchodzi sproszkowany zeolit Na-X w proporcji 1 część proszku do 20 części (w/o) 1% roztworu chitozanu w kwasie octowym o stężeniu 0,1 M, po czym mieszając dodaje się wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 M w ilości 20 ml do uzyskania pH=9, a następnie zmodyfikowany zeolit odsącza się z roztworu, suszy i mieli otrzymując NaXCH, zaś w dalszej kolejności dodaję się wodny roztwór ryzedronianu sodu o stężeniu 7,5 mg/ml w proporcji 1 część proszku do 20 części roztworu (w/o) - mieszając w temperaturze pokojowej, po czym oddziela się osad od roztworu i suszy się w temperaturze poniżej 70°C do otrzymania stałej masy, a następnie matrycę NaXCHRIS rozdrabnia się. Matryca zeolitowo-chitozanowa zawierająca ryzedronian sodu NaXCHRIS charakteryzuje się kontrolowanym uwalnianiem substancji leczniczej w zależności od pH środowiska.
(1 zastrzeżenie)