Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania materiału fluorokrzemianowego z grupy hieratytu z popiołów lotnych polegający na przygotowaniu mieszaniny, w której skład wchodzi: - popiół lotny w ilości od 15 do 25% masowych; - wodorotlenek potasu w ilości od 75 do 85% masowych. Następnie składniki poddaje się mieszaniu do uzyskania jednolitej struktury. Otrzymaną mieszaninę pirolizuje się w piecu wysokotemperaturowym, w zakresie temperatur od 680 do 1020°C, z szybkością grzania 10°C/min z dwu godzinnym czasem pirolizy w temperaturze końcowej, z jednoczesnym przepływem gazu o składzie 0 - 20% dwutlenku węgla i 80 - 100% azotu. Otrzymany proszek wytrząsa się z 10 - 40% kwasem fluorowodorowym, wytrząsa w czasie 4 - 6 h, filtruje, przemywa osad wodą destylowaną do pH neutralnego i suszy uzyskując materiał fluorokrzemianowy z grupy hieratytu niezawierający zanieczyszczeń popiołowych.
(4 zastrzeżenia)