Przedmiotem zgłoszenia jest żaroodporny stop niklu zawierający chrom, wolfram, aluminium, kobalt, tytan, węgiel i nikiel, który charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo niob i ren, przy czym wagowa zawartość chromu wynosi od 18% do 22%, wolframu od 5% do 9,5%, aluminium od 2% do 4%, kobaltu do 5%, tytanu od 7% do 10%, węgla od 2,2% do 3%, niobu od 8,5% do 16%, renu od 3% do 4,5% i niklu od 26% do 54,3%.
(1 zastrzeżenie)