Narzędzia do walcowania skośnego odkuwek kul w kształcie walców, posiadające występy śrubowe, charakteryzują się tym, że mają cztery strefy (I, II, III oraz IV), gdzie w pierwszej strefie wcinania (I), położonej na walcach od strony wejściowej półfabrykatu znajduje się śrubowy występ (3a), o klinowych powierzchniach bocznych (4a, 5a), przy czym powierzchnie boczne (4a i 5a) śrubowego występu (3a) są symetryczne względem i pochylone pod jednakowym kątem (2α), zaś wysokość śrubowego występu (3a) stopniowo zwiększa się od powierzchni walca (16a) o stałej średnicy (Dw) do średnicy (D1) śrubowego występu (6a), natomiast długość strefy wcinania (I) równa jest skokowi (L1) śrubowego występu (3a), przy czym skok (L1) śrubowego występu (3a) jest większy od średnicy walcowanej kuli, następnie za strefą wcinania (I) znajduje się strefa kształtowania (II), w której znajduje się śrubowy występ (6a) o wklęsłych powierzchniach bocznych (7a, 8a), przy czym promień (Rk) wklęsłych powierzchni bocznych (7a, 8a), równy jest połowie średnicy walcowanej kuli, zaś skok (L2) śrubowego występu (6a) w strefie kształtowania (II) stopniowo zmniejsza się od wartości początkowej, równej skokowi (L1) na początku strefy kształtowania (II) do wartości końcowej (L3) na końcu strefy kształtowania (II). Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób walcowania skośnego odkuwek kul.
(2 zastrzeżenia)
42034601