Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja klejowa, która charakteryzuje się tym, że składa się z żywicy epoksydowej, będącej produktem reakcji bisfenolu A, epichlorohydryny oraz rozcieńczalnika z nasyconej żywicy poliestrowej, o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700 i liczbie epoksydowej ≥ 0,40 mol/100 g w ilości 80% wagowo składu kompozycji, utwardzacza aminowego aminy alifatycznej o liczbie aminowej co najmniej 1100 mg KOH/g w ilości 8% wagowo składu kompozycji oraz napełniacza w postaci węgla amorficznego o gęstości nasypowej 20 - 200 kg/m3 w ilości 12% wagowo składu kompozycji. Zgłoszenie zawiera także sposób wytwarzania kompozycji klejowej, który polega na tym, że do pojemnika z podgrzaną do temperatury 50 C żywicą epoksydową, będącą produktem reakcji bisfenolu A, epichlorohydryny oraz rozcieńczalnika z nasyconej żywicy poliestrowej, o średniej masie cząsteczkowej ≤ 700 i liczbie epoksydowej ≥ 0,40 mol/100 g w ilości 80% wagowo składu kompozycji dodaje się napełniacz w postaci węgla amorficznego o gęstości nasypowej 20 - 200 kg/m3 w ilości 12% wagowo składu kompozycji, po czym miesza się żywicę epoksydową z napełniaczem z prędkością obrotową 1170 obr./min przez 2 minuty mieszadłem turbinowym tarczowym z zębami trapezowymi z jednoczesnym odpowietrzaniem w temperaturze 23 C i przy wilgotności powietrza 26%. Następnie po wymieszaniu żywicy epoksydowej z napełniaczem dodaje się utwardzacz aminowy aminy alifatycznej o liczbie aminowej co najmniej 1100 mg KOH/g w ilości 8% wagowo składu kompozycji, po czym miesza się całość z prędkością obrotową 1170 obr./min przez 2 minuty mieszadłem turbinowym tarczowym z zębami trapezowymi z jednoczesnym odpowietrzaniem w temperaturze 23 C i przy wilgotności powietrza 26%. Następnie całość utwardza się przez 7 dni w temperaturze 23 C i przy wilgotności powietrza 26%.
(2 zastrzeżenia)