Przedmiotem zgłoszenia jest kompozyt na osnowie stopu wysokiej entropii, który charakteryzuje się tym, że jego osnowa zawiera pierwiastki: Al, Co, Cr, Fe, Ni, Ti, o molowym składzie Al0,7CoCrFeNiTi0,2. Kompozyt zawiera fazę wzmacniającą w postaci cząstek TiC, w ilości od 5% do 30% objętościowo, zaś kompozyt wytwarzany jest poprzez proces mieszania proszków, prasowania na zimno i wielokrotnego topienia łukowego w atmosferze argonu, z zachowaniem wysokiej próżni w komorze pieca. Skład chemiczny kompozytu po procesie topienia jest jednorodny.
(1 zastrzeżenie)