Przedmiotem wynalazku jest wyrób włókienniczy, tłumiący pole elektromagnetyczne poprzez pokrywanie wyrobów włókienniczych powłokami nanoszonymi metodą rozpylania magnetronowego, które to wyroby włókiennicze przeznaczone są do stosowania jako ekrany elektromagnetyczne, w szczególności w szpitalach, w budynkach biurowych, mieszkalnych i w laboratoriach i które mogą znaleźć zastosowanie do wytwarzania tapet, kotar albo zasłon i rolet. Wyrób włókienniczy ma na podłoże (P) naniesioną powłokę, zawierającą co najmniej jedną warstwę (W1, W2, W3, W4) metalu i/lub co najmniej jedną warstwę (W1, W2, W3, W4) tlenku metalu o grubości nie przekraczającej pojedynczych μm, przy czym warstwy (W1, W2, W3, W4) nałożone są na podłoże (P) naprzemiennie, a ilość nałożonych warstw (W1, W2, W3, W4) uwarunkowana jest współczynnikiem efektywności tłumienia pola elektromagnetycznego wyrobu włókienniczego. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do wytwarzania wyrobu włókienniczego, tłumiącego pole elektromagnetyczne, mające wewnątrz komory próżniowej, nad urządzeniem transportowym zamocowanym w podstawie, umieszczoną trójwarstwową anodę, wykonaną w kształcie części powierzchni walca, umocowaną poprzez izolatory w podstawie, zamocowanej do obudowy komory. Anodą, od strony target, ma warstwę poślizgową, a pod nią warstwę konstrukcji nośnej, zaś od dołu stabilizator temperatury, do którego zamocowany jest układ chłodzenia, wykonany z zespołu rurek transportujących medium chłodzące. Nad trójwarstwową anodą zamocowane jest urządzenie magnetronowe (1) wyposażone w prostokątny target, podłączone do zasilacza (27), który połączony jest poprzez układ sterowania (26) z komputerem (25). Układ sterowania (26) połączony jest poprzez sterownik zaworu (28) z zaworem regulacyjnym (29), licznikiem długości pokrytego powłoką materiału włókienniczego (30) i jednocześnie poprzez regulator obrotów silnika (31) z silnikiem napędowym (32) napędzającym napęd rewersyjny urządzenia transportowego.
(33 zastrzeżenia)
39797701
39797702