Przedmiotem zgłoszenia jest sposób mieszania tworzyw polimerowych, który polega na tym, że do zasobnika (2) w kształcie stożka podaje się materiał polimerowy (1) w ilości wagowej od 10% do 30%, korzystnie 25% i materiał mineralno-organiczny (1a) w ilości wagowej od 65% do 89%, korzystnie 80%, po czym miesza się je ze sobą w czasie od 45 s do 60 s za pomocą mieszadła ramowego płaskiego (3) z prędkością od 30 obr./min do 80 obr./min. Zasobnik (2) z materiałem wsadowym (6) podgrzewa się grzałkami (4) płaskimi do temperatury od 60°C do 90°C. Wymieszany i podgrzany materiał wsadowy (6) podaje się przez kryzę (5) do komory wstępnej (7) urządzenia i kolejno do komory zasadniczej (8) urządzenia. W komorze zasadniczej (8) za pomocą wału mieszającego (10) miesza się z prędkością od 60 obr./min do 100 obr./min i nagrzewa się materiał wsadowy (6) do temperatury od 160°C do 260°C, korzystnie 200°C, w czasie od 1 min do 5 min, korzystnie 3 min. Do kanału (12) przechodzącego przez wał ślimakowy (9) i wał mieszający (10) dozuje się z dozownika (13) barwnik w ilości wagowej od 1% do 5%, korzystnie 3%, który doprowadza się do łopatek z otworami (14) zamocowanych na wale mieszającym (10). Po czym zwiększa się prędkość obrotową wału mieszającego (10) do 200 obr./min i otwiera się kryzę (15) mieszalnika, poprzez którą podaje się materiał wsadowy (6) do dalszej przeróbki plastycznej.
(1 zastrzeżenie)
43225101