Ciecz chłodzące-smarująca do obróbki metali zawierająca wodę, dodatki przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, dodatek antykorozyjny, dodatek antypienny oraz konserwant charakteryzuje się tym, że zawiera 92,4-98,85% wag. wody jako bazę, 0,5-5% wag. kopolimeru poliwinylopirolidonu z hydrolizatem protein kiełków pszenicy jako dodatek przeciwzatarciowy i przeciwzużyciowy, 0,5-2% wag. estru kwasu borowego jako dodatku antykorozyjnego, 0,05-0,1% wag. emulsji silikonowej jako dodatku przeciwpiennego oraz 0,1-0,5% wag. mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizotiazolinonu jako konserwanta.
(1 zastrzeżenie)