Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie hybrydowe z wykorzystaniem łączników mechanicznych i sposób jego wykonania. Połączenie hybrydowe z wykorzystaniem łączników mechanicznych i kleju epoksydowego składa się z pierwszego elementu (1) z tworzywa polimerowego oraz drugiego elementu (2) metalowego albo kompozytowego z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej z otworem (3.1) i wybraniem (3.2), w którym znajduje się klej epoksydowy (4). Jego istotą jest to, że pierwszy element (1) posiada na swojej roboczej powierzchni okrągłe wypust (1.1). Na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajduje się otwór (3.1) o wymiarach odpowiadających okrągłemu wypustowi (1.1). Także w dwustronnej taśmie adhezyjnej znajduje się wybranie (3.2), w które wtryśnięty jest klej epoksydowy (4). W drugim elemencie (2) znajdują się przelotowy otwór (2.1), którego położenie i wymiary odpowiadają położeniu i wymiarom okrągłego wypustu (1.1) znajdującego się na pierwszym elemencie (1), w którym znajduje się ten wypust (1.1) oraz na wysokości wybrania (3.1) znajduje się otwór wtryskowy (2.2), tudzież w bocznej powierzchni taśmy adhezyjnej (3) znajduje się otwór wylotowy (3.3) lub w drugim elemencie (2) na wysokości wybrania (3.1) znajduje się otwór wylotowy. Istotą sposobu wykonania połączenia z wykorzystaniem łączników mechanicznych i kleju epoksydowego składającego się z pierwszego elementu (1) oraz drugiego elementu (2) z otworem wtryskowym (2.2) z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej z przelotowym otworem (3.1) oraz z wybraniem (3.2), w którym znajduje się wtryśnięty klej epoksydowy (4) jest to, że na powierzchnie roboczą pierwszego elementu (1) na której znajdują się wypusty (1.1) nakleja się pierwszą powierzchnię klejową dwustronnej taśmy adhezyjnej, w której znajduje się otwór (3.1) i wybranie (3.2) w ten sposób aby w przelotowym otworze (3.1) znajdował się wypust (1.1). W dalszym etapie na drugą powierzchnię klejową dwustronnej taśmy adhezyjnej nakleja się powierzchnię roboczą drugiego elementu (2) w ten sposób aby wypust (1.1) znajdował się w przelotowym otworze (2.1) znajdującym się w drugim elemencie (2). Dalej poprzez otwór wtryskowy (2.2) wtryskuje się klej adhezyjny z ciśnieniem pozwalającym na wypełnienie wybrania (3.2).
(2 zastrzeżenia)
43944401