Połączenie klejowo - taśmowe wykonane z użyciem dwustronnej taśmy adhezyjnej i kleju epoksydowego charakteryzuje się tym, że na pierwszym podłożu (1) znajduje się pierwsza strona dwustronnej taśmy adhezyjnej (2), w którym znajdują się otwory wypełnione dwuskładnikowym klejem epoksydowym (5). Na drugiej stronie dwustronnej taśmy adhezyjnej (2) znajduje się drugie podłoże (6) stykające się z dwuskładnikowym klejem epoksydowym (5) znajdującym się w otworach. Pierwszym podłożem (1) i drugim podłożem (6) jest płyta aluminiowa albo pierwszym podłożem (1) i drugim podłożem (6) jest płyta kompozytowa albo pierwszym podłożem (1) jest płyta aluminiowa i drugim podłożem (6) jest płyta kompozytowa. Sposób wykonywania połączenia klejowo - taśmowego, polega na tym, że w dwustronnej taśmie adhezyjnej (2) wraz z dodatkową taśmą nośną wykonuje się otwory, po czym na pierwsze podłoże (1) nakleja się dwustronną taśmę adhezyjną (2) i otwory zalewa się dwuskładnikowym klejem epoksydowym (5). W dalszej kolejności usuwa się dodatkową taśmą nośną i na drugą stronę dwustronnej taśmy adhezyjnej (2) nanosi się drugie podłoże (6) w ten sposób aby stykało się z dwuskładnikowym klejem epoksydowym (5) znajdującym się w otworach i dociska się drugie podłoże (6) do drugiej strony taśmy.
(5 zastrzeżeń)
43549501