Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja polimerowo-mineralna zawierająca recyklat polimerowy w postaci poliolefinowego tworzywa z recyklingu, napełniacz mineralny i pigment, która charakteryzuje się tym, że składa się z recyklatu polimerowego w postaci poliolefinowego tworzywa z recyklingu w ilości od 30% do 50% wagowo składu kompozycji, napełniacza mineralnego w ilości od 42% do 66% wagowo składu kompozycji, endotermicznego środka porującego w postaci ciała stałego w ilości od 3% do 7% wagowo składu kompozycji i pigmentu w ilości 1% wagowo składu kompozycji.
(12 zastrzeżeń)