Przedmiotem zgłoszenia jest bariera uszczelniająca i sposób uszczelniania podłoża z wykorzystaniem odpadów wydobywczych. Istotą bariery wykorzystującej odpady wydobywcze, zawierającej materiał ilasty ze środkiem wiążącym jest to, że na zagęszczonym spoistym podłożu (1) o współczynniku filtracji poniżej 10-5 m/s znajdują się naprzemiennie ułożone zagęszczone warstwy: materiału ilastego ze środkiem wiążącym (2) o współczynniku filtracji poniżej 10-9 m/s, zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) o wielkości ziaren mniejszej od 30 mm i o wskaźniku zagęszczenia powyżej 0,94 i współczynniku filtracji poniżej 10-7 m/s. Sumaryczna grubość zagęszczonych warstw materiału ilastego ze środkiem wiążącym (2) i zagęszczonych warstw zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) jest nie mniejsza niż 1 m. Sposób uszczelniania podłoża z wykorzystaniem odpadów wydobywczych, w którym usuwa się warstwę powierzchniową gleby i zagęszcza się podłoże, a następnie nakłada się na podłoże materiał ilasty, charakteryzuje się tym, że z powierzchni terenu co najmniej przekraczającej obszar uszczelnianego podłoża usuwa się warstwę gleby co najmniej do poziomu wymywania, a następnie zagęszcza się mechanicznie spoiste podłoże (1) do współczynnika filtracji poniżej 10-6 m/s. W dalszej kolejności na spoiste podłoże (1) na przemian nakłada się zagęszczane warstwy materiału ilastego ze środkiem wiążącym (2) o współczynniku filtracji poniżej 10-9 m/s oraz zagęszczane warstwy zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) o wielkości ziaren mniejszej od 30 mm i o wskaźniku zagęszczenia powyżej 0,94 i współczynniku filtracji poniżej 10-7 m/s. Sumaryczna grubość zagęszczonych warstw materiału ilastego ze środkiem wiążącym (2) i zagęszczonych warstw zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) jest nie mniejsza niż 1 m.
(2 zastrzeżenia)
44459901