Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania środka wielofunkcyjnego do spieniania asfaltów na bazie wodorotlenku wapnia oraz aktywnych substancji powierzchniowo-czynnych, który charakteryzuje się tym, że wytwarza się mieszaninę spieniającą poprzez zmieszanie w temperaturze otoczenia substancji aktywnych w postaci glikolu heksylenowego w ilości od 0,6% do 26,8% m/m, chlorku sodu w ilości od 0,015% do 3,35% m/m, dichlorku N, N, N', N', N'-pentametylo-N-łoju alkilo-1,3-propanodiamoniowego w ilości od 0,75% do 30,15% m/m z wodą w ilości stanowiącej dopełnienie składu substancji aktywnych do 100% m/m aż do osiągnięcia pełnej homogenizacji a kolejno wytwarza się środek dwufunkcyjny poprzez stabilne mieszanie wodorotlenku wapnia w postaci sypkiej w ilości od 10 do 97% m/m oraz mieszaniny spieniającej w ilości od 3 do 90% m/m do uzyskania kompozycji o jednolitej strukturze.
(18 zastrzeżeń)