Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie hybrydowe z wewnętrznym łącznikiem mechanicznym i sposób jego wykonania. Połączenie hybrydowe z wewnętrznym łącznikiem mechanicznym pierwszego elementu (1) z tworzywa polimerowego oraz drugiego elementu (2) metalowego albo kompozytowego z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) z wolnymi przestrzeniami, w których znajduje się klej epoksydowy charakteryzuje się tym, że pierwszy element (1) posiada na swojej roboczej powierzchni wypusty (1.1), na około których znajdują się rowki (1.2), połączone ze sobą. Na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) od strony wypustów (1.1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajdują się otwory (3.1) o wymiarach wypustów (1.1) powiększonych o zadaną wartość. W dwustronnej taśmie adhezyjnej (3) znajduje się również przelotowy otwór wtryskowy (3.2) znajdujący się na wysokości rowków (1.2). Do drugiej powierzchni klejowej dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) przyklejona jest powierzchnia robocza drugiego elementu (2) posiadającego na swojej roboczej powierzchni nieprzelotowe otwory o wymiarach wypustów (1.1). W drugim elemencie (2) znajduje się przelotowy otwór wtryskowy (2.2) ułożony współosiowo do otworu wtryskowego (3.2) w dwustronnej taśmie adhezyjnej (3). W drugim elemencie (2) na wysokości otworu (3.1) w dwustronnej taśmie adhezyjnej (3) znajduje się otwór wylotowy (2.3). W rowkach (1.2) pierwszego elementu (1), otworach (3.1) dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) oraz w wolnych przestrzeniach otworów i przelotowym otworze wtryskowym (2.2) drugiego elementu (2) znajduje się klej epoksydowy. W innej odmianie pierwszy element (1) posiada na swojej roboczej powierzchni okrągłe wypust (1.1), natomiast na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajduje się otwór (3.1) o wymiarach odpowiadających okrągłemu wypustowi (1.1), oraz w dwustronnej taśmie adhezyjnej (3) znajduje się wybranie (3.3), w które wtryśnięty jest klej epoksydowy (4). W drugim elemencie (2) znajdują się nieprzelotowy otwór, którego położenie i wymiary odpowiadają położeniu i wymiarom okrągłego wypustu (1.1) znajdującego się na pierwszym elemencie (1), w którym znajduje się ten wypust (1.1). W drugim elemencie (2) na wysokości wybrania (3.3) znajduje się otwór wylotowy (2.3) lub w bocznej powierzchni taśmy adhezyjnej (3) znajduje się otwór wylotowy (3.4).
(4 zastrzeżenia)
43944501