Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej, który polega na tym, że za pomocą ramki oraz zgarniacza na narzędziu formującym (1) układana jest warstwa proszku (2) tlenku półmetalu w postaci piasku kwarcowego o ziarnistości w zakresie od 50 do 300 µm. Następnie na warstwę proszku (2) układa się warstwy włókien naturalnych w postaci warstwy mat włókien (3) lnianych albo konopnych. Następnie na warstwy włókien nakłada się tkaninę rozdzielającą (4) oraz folię perforowaną (5) i siatkę rozprowadzjącą (6) do infuzji. Następnie na narzędziu formującym (1) w sąsiedztwie warstw układa się rurkę (7) spiralną do wprowadzania żywicy oraz rurkę (7) spiralną albo rurkę mikroporowatą do odprowadzenia powietrza. Następnie taśmą uszczelniającą (10) łączy się narzędzie formujące (1) z folią próżniową (8) przykrywającą warstwy i rurki oraz wytwarza się wewnątrz przestrzeni pomiędzy narzędziem formującym a folią próżniową ciśnienie o wartości od 250 do 350 hPa i wprowadza się żywicę o lepkości 185 mPa•s i wypełnia się przestrzeń. Przedmiotem zgłoszenia jest również powłoka funkcyjna wykonana na podłożu kompozytu polimerowego o wzmocnieniu włóknami naturalnymi, która składa się z utwardzonej żywicy epoksydowej, warstwy utwardzonego proszku (2) tlenku półmetalu w postaci piasku kwarcowego i wzmocnienia w postaci warstw mat włókien (3) lnianych albo konopnych.
(3 zastrzeżenia)
45101801
45101802