Przedmiotem zgłoszenia jest antybakteryjny opatrunek na rany, który charakteryzuje się tym, że stanowi go agaroza, kurdlan oraz zeolit Na-X impregnowany jonami srebra w postaci proszku lub nanoproszku, rozprowadzone w wodzie destylowanej lub dejonizowanej, przy czym proporcje wagowe stałych komponentów wynoszą odpowiednio 2% (w/v) agarozy, 2% (w/v) kurdlanu oraz 0,25% (w/v) zeolitu Na-X impregnowanego jonami srebra w postaci proszku lub nanoproszku, w odniesieniu do wody destylowanej lub dejonizowanej. Przedmiotem zgłoszenia jest także sposób wytwarzania antybakteryjnego opatrunku na rany, który polega na tym, że przygotowuje się zawiesinę agarozy, kurdlanu oraz zeolitu Na-X impregnowanego jonami srebra, w wodzie destylowanej lub dejonizowanej, a następnie mieszaninę przekłada się do formy, którą poddaje się działaniu wysokiej temperatury, a następnie schłodzeniu i zamrożeniu. Z kolei zamrożony biomateriał poddaje się procesowi liofilizacji. Otrzymany biomateriał może znaleźć zastosowanie jako materiał opatrunkowy w leczeniu zakażonych ran przewlekłych, gdzie będzie wspierał proces gojenia ograniczając jednocześnie rozwój chorobotwórczych mikroorganizmów w łożysku rany oraz jej bliskim sąsiedztwie.
(2 zastrzeżenia)