Uchwyt do badania belek kompozytowych składa się z dwóch zestawów, z których każdy składa się z dwóch zestawów, z których każdy składa się z uchwytu (1), do którego zamocowana jest na stałe płyta łącząca (2). Do płyty łączącej (2) zamocowana jest za pomocą śruby (3a) płyta mocująca (4). Śruba (3a) w części znajdującej się w płycie łączącej (2) posiada gładką powierzchnię, zaś wkręcona jest w otwór znajdujący się w płycie mocującej (4). Uchwyt (1) pierwszego zestawu mocowany jest w dolnym uchwycie maszyny wytrzymałościowej. Uchwyt (1) drugiego zestaw mocowany jest w górnym uchwycie maszyny wytrzymałościowej. Sposób badania belki kompozytowej w próbie poprzecznego ścinania polegający na tym, że próbkę w postaci belki kompozytowej (5), w której części pomiędzy warstwami znajduje się szczelina umieszcza się pomiędzy dwoma uchwytami (1) z płytami łączącymi (2) i zamocowanymi do nich obrotowo płytami mocującymi (4), w ten sposób, że oś belki kompozytowej (5) skierowana jest prostopadle do kierunku przemieszczania się uchwytów (1). Następnie przykleja się belkę kompozytową (5) do płyt mocujących (4) i przemieszcza się uchwyty (1) w kierunku prostopadłym do osi belki (5).
(2 zastrzeżenia)
43608901