Przedmiotem zgłoszenia jest kompozycja polimerowo-mineralna zawierająca środek smarująco-stabilizujący składający się z glicerylooleinianu, amidu kwasu oleinowego oraz amidu kwasu erukowego i nośnika w postaci polietylenu, która charakteryzuje się tym, że składa się z tworzywa olefinowego w ilości od 25% do 38% wagowo składu kompozycji, poliolefinowego tworzywa z recyklingu w ilości od 30% do 40% wagowo składu kompozycji, napełniacza mineralnego w ilości od 20% do 40% wagowo składu kompozycji i środka smarująco-stabilizującego w ilości od 2% do 5% wagowo składu kompozycji.
(11 zastrzeżeń)