Przedmiotem wynalazku jest dylatancyjna zawiesina ceramiczna, w której krzemionka jest zdyspergowana w ciekłym związku organicznym oraz jej zastosowanie. Zawiesina ceramiczna zawiera mieszaninę nanokrzemionki i elastycznych, suchych polimerowych mikrosfer ekspandowanych wypełnionych gazem, o średniej wielkości cząstek od 15 do 85 μm, oraz o gęstości od 25 do 70 kg/m3, przy czym udział krzemionki wynosi od 7 do 40% obj. w stosunku do objętości całej zawiesiny ceramicznej, a całkowite stężenie fazy stałej w zawiesinie wynosi od 15 do 70% obj.. Dylatancyjna zawiesina ceramiczna jest stosowana do absorpcji energii w tkaninach wysokowytrzymałych.
(9 zastrzeżeń)