Znacznik medyczny przedstawiony na rysunku o właściwościach kontrastujących do obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji w bliskiej podczerwieni, składa się z połączonych dwóch do pięciu materiałów o osnowie polimerowej z fluoroforem, z których dwa do pięciu materiałów zawiera w różnych stężeniach fluorofor organiczny wzbudzany światłem o długości fali w zakresie 600 nm - 900 nm z emisją promieniowana elektromagnetycznego w zakresie 750 nm — 1200 nm, przy czym poszczególne stężenia fluoroforu w połączonych materiałach zawierają się w zakresie 0,001% do 1% i różnią się między sobą minimum 1,5- krotnie, a materiały są rozmieszczone w formie równoległych do powierzchni obszarów warstwowych w których najbliżej zewnętrznej powierzchni wyrobu formowane są materiały zawierające fluorofory o najniższych stężeniach lub w formie rozdyspergowanej, gdzie materiał lub materiały o najwyższych stężeniach fluoroforu są rozmieszczone w materiale o osnowie polimerowej zawierającej lub niezawierającej fluorofor oraz przyjmują postać obszarów rozróżnialnych na powierzchni lub są pokryte warstwą materiału, w którym są rozdyspergowane.
(10 zastrzeżeń)
43552201