Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikacji lepiszczy asfaltowych z zastosowaniem kopolimeru, który polega na tym, że dwuskładnikowy kompozyt chitozan-kwas 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowy zawierający od 7,13% do 38,08% mas. chitozanu i od 61,98% do 92,87% mas. kwasu 2-akryloamido-2-metylopropanosulfonowego w ilości od 0,5% do 6,5% w stosunku do masy lepiszcza asfaltowego, dodaje się do upłynnionego lepiszcza asfaltowego i miesza się w temperaturze od 150°C do 180°C przez czas od 45 do 120 min, mieszadłem ścinającym do uzyskania homogenicznej mieszaniny, po czym zmodyfikowane lepiszcze asfaltowe kondycjonuje się w temperaturze do 150°C do 160°C przez czas od 30 do 90 minut.
(1 zastrzeżenie)