Przedmiotem zgłoszenia jest sposób modyfikacji lepiszczy asfaltowych z zastosowaniem kopolimeru, który polega na tym, że dwuskładnikowy kompozyt chitozan-metakrylamid zawierający od 14,28% do 33,33% mas. chitozanu i od 66,67% do 71,43% mas. metakrylamidu w ilości od 0,5% do 6,5% w stosunku do masy lepiszcza asfaltowego, dodaje się do upłynnionego lepiszcza asfaltowego i miesza się w temperaturze od 150°C do 180°C przez czas od 45 do 120 min, mieszadłem ścinającym do uzyskania homogenicznej mieszaniny, po czym zmodyfikowane lepiszcze asfaltowe kondycjonuje się w temperaturze do 150°C do 160°C przez czas od 30 do 90 min.
(1 zastrzeżenie)