Sposób walcowania skośnego odkuwek kul, w którym walcuje się kule dwoma obracającymi się w tym samym kierunku walcami śrubowymi polega na tym, że półfabrykat (12) w kształcie odcinka pręta o średnicy równej średnicy kształtowanej odkuwki kuli (14) nagrzewa się powyżej temperatury rekrystalizacji, następnie umieszcza się nagrzany półfabrykat w przestrzeni wejściowej narzędzi, która utworzona jest przez walec śrubowy prawy (1) i walec śrubowy lewy (2) oraz prowadnicę (3), przy czym oś półfabrykatu (12) jest położona poniżej osi walca śrubowego prawego (1) i walca śrubowego lewego (2) o wartość mniejszą od średnicy półfabrykatu (12), następnie wprawia się walec śrubowy prawy (1) i walec śrubowy lewy (2) w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakową prędkością (n1) i chwyta się półfabrykat (12) stożkowymi powierzchniami (4 i 5), znajdującymi się na walcu śrubowym prawym (1) oraz walcu śrubowym lewym (2) i wprawia się półfabrykat (12) w ruch obrotowy w przeciwnym kierunku do obrotów walca śrubowego prawego (1) i walca śrubowego lewego (2) oraz jednocześnie przemieszcza się półfabrykat (12) wzdłuż osi półfabrykatu (12) w kierunku części środkowej walca śrubowego prawego (1) oraz walca śrubowego lewego (2), następnie zagłębia się w półfabrykat (12) śrubowe występy (6 i 7), znajdujące się na walcu śrubowym prawym (1) oraz walcu śrubowym lewym (2).
(2 zastrzeżenia)
42388601