Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania stopniowanych odkuwek drążonych, zwłaszcza odkuwek drążonych osi kolejowych, który polega na tym, że materiał wsadowy (1) w postaci odcinka rury nagrzany do temperatury wyższej od temperatury rekrystalizacji materiału wprowadza się pomiędzy pierwszy zespół narzędzi kształtujących (2) składający się z trzech jednakowych rolek kształtujących (2a), (2b) i (2c) rozmieszczonych co 120° wokół materiału wsadowego (1), których oś symetrii jest usytuowana względem osi symetrii materiału wsadowego (1) pod kątem ostrym (α), po czym materiał wsadowy (1) wprowadza się w uchwyt obrotowy (3) i pomiędzy drugi zespół narzędzi kształtujących (4) składający się z trzech jednakowych rolek kształtujących (4a), (4b) i (4c) rozmieszczonych co 120° wokół materiału wsadowego (1), których oś symetrii jest usytuowana względem osi symetrii materiału wsadowego (1) pod kątem ostrym (α), przy czym pierwszy zespół narzędzi kształtujących (2) i drugi zespół narzędzi kształtujących (4) są usytuowane symetrycznie względem uchwytu obrotowego (3). Następnie zaciska się uchwytem obrotowym (3) materiał wsadowy (1), po czym wprawia się rolki kształtujące (2a), (2b), (2c), (4a), (4b) i (4c) w ruch obrotowy wokół ich osi symetrii w tym samym kierunku i z taką samą prędkością (n). Następnie wprawia się rolki kształtujące (2a), (2b), (2c), (4a), (4b) i (4c) w ruch postępowy w kierunku promieniowym i zmniejsza się średnice rozstawu rolek kształtujących (2a), (2b), (2c), (4a), (4b) i (4c), jednocześnie wywiera się nacisk na materiał wsadowy (1) i wprawia się materiał wsadowy (1) i uchwyt obrotowy (3) w ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu obrotowego rolek kształtujących (2a), (2b), (2c), (4a), (4b) i (4c).
(1 zastrzeżenie)
44520301