Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania termoplastycznej kompozycji polietylenowej, który charakteryzuje się tym, że umieszcza się w pojemniku mikrokulki szklane o granulacji od 250 µm do 630 µm w ilości od 10% do 15% wagowo składu kompozycji, po czym zalewa się mikrokulki szklane acetonem technicznym w proporcji 1:1,6. Następnie potrząsa się pojemnikiem w czasie od 90 s do 180 s z częstotliwością od 2 Hz do 3 Hz, po czym suspensję umieszcza się na sicie o oczkach o wielkości od 220 µm do 250 µm pod wyciągiem mechanicznym na czas 24 h do pełnego odparowania acetonu technicznego. Następnie do mieszalnika planetarnego z dozownikiem grawimetrycznym wprowadza się uprzednio przygotowane mikrokulki szklane oraz polietylen typu LLDPE w ilości od 85% do 90% wagowo składu kompozycji, po czym całość miesza się mieszadłem planetarnym z prędkością 25 obr./min. Następnie mieszaninę podaje się do leja zasypowego układu uplastyczniającego wytłaczarki dwuślimakowej, po czym nagrzewa się mieszaninę w strefie pierwszej do temperatury 150°C, w strefie drugiej do temperatury 160°C, w strefie trzeciej do temperatury 165°C, w strefie czwartej do temperatury 170°C, w strefie piątej do temperatury 173°C, a w strefie szóstej do temperatury 175°C i wytłacza się mieszaninę przez głowicę granulacyjną wytłaczarki z jedną strefą grzejną o temperaturze 175°C przy obrotach ślimaka 1,75 s^-1. Następnie chłodzi się wytłoczynę w płaszczu wodnym o temperaturze 55°C, po czym wprowadza się do głowicy tnącej i rozdrabnia się do postaci granulatu.
(1 zastrzeżenie)