Przedmiotem zgłoszenia jest uszczelnienie podłoża i sposób jego uszczelniania z wykorzystaniem odpadów wydobywczych. Istotą uszczelnienia wykorzystującego odpady wydobywcze, zawierającego materiał ilasty jest to, że na zagęszczonym spoistym podłożu (1) o współczynniku filtracji poniżej 10-5 m/s znajdują się naprzemiennie ułożone zagęszczone warstwy: zeolitów lub kompozytów zeolitowych (2), zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) o wielkości ziaren mniejszej od 30 mm i o wskaźniku zagęszczenia powyżej 0,94 i współczynniku filtracji poniżej 10-7 m/s, materiału ilastego (4) o współczynniku filtracji poniżej 10-9 m/s. Sumaryczna grubość zagęszczonych warstw zeolitów lub kompozytów zeolitowych (2) oraz zagęszczonych warstw zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) i zagęszczonych warstw materiału ilastego (4) jest nie mniejsza niż 1 m. Sposób uszczelniania podłoża z wykorzystaniem odpadów wydobywczych, w którym usuwa się warstwę powierzchniową gleby i zagęszcza się podłoże, a następnie nakłada się na podłoże materiał ilasty charakteryzuje się tym, że z powierzchni terenu co najmniej przekraczającej obszar uszczelnianego podłoża usuwa się warstwę gleby co najmniej do poziomu wymywania, a następnie zagęszcza się mechanicznie spoiste podłoże (1) do współczynnika filtracji poniżej 10-6 m/s. W dalszej kolejności na spoiste podłoże (1) na przemian nakłada się zagęszczane warstwy zeolitów lub kompozytów zeolitowych (2), zagęszczane warstwy zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) o wielkości ziaren mniejszej od 30 mm i o wskaźniku zagęszczenia powyżej 0,94 i współczynniku filtracji poniżej 10-7 m/s oraz zagęszczane warstwy materiału ilastego (4) o współczynniku filtracji poniżej 10-9 m/s. Sumaryczna grubość zagęszczonych warstw zeolitów lub kompozytów zeolitowych (2) oraz zagęszczonych warstw zwietrzałych ilastych odpadów wydobywczych (3) i zagęszczonych warstw materiału ilastego (4) jest nie mniejsza niż 1 m.
(2 zastrzeżenia)
44460001