Przedmiotem zgłoszenia jest połączenie hybrydowe klejowo — taśmowe z wykorzystaniem wtrysku i sposób jego wykonania. Zawiera ono pierwszy elementu (1) oraz drugi element (2) połączone z wykorzystaniem dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) z wybraniami (3.1), w których znajduje się klej epoksydowy (4.1). Charakteryzuje się ono tym, że na roboczej powierzchni pierwszego elementu (1) naklejona jest pierwsza powierzchnia klejowa dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) o grubości w zakresie od 0,09 mm do 1,6 mm, w której znajduje się wybranie (3.1), w które wtryśnięty jest klej epoksydowy (4.1), przy czym w drugim elemencie (2) na wysokości wybrania (3.1) znajduje się otwór wtryskowy (2.1), tudzież w drugim elemencie (2) na wysokości wybrania (3.1) znajduje się otwór wylotowy lub w bocznej powierzchni taśmy adhezyjnej (3) znajduje się otwór wylotowy (3.2). Sposób wytwarzania tego połączenia polega na tym, że na powierzchnie roboczą pierwszego elementu (1) nakleja się pierwszą powierzchnię klejową dwustronnej taśmy adhezyjnej (3), w której znajduje się wybranie (3.1, 3.3, 3.4) oraz w której ściance bocznej na wysokości wybrania (3.1, 3.3, 3.4) znajduje się otwór wylotowy (3.2, 3.5, 3.6). W dalszym etapie na drugą powierzchnię klejową dwustronnej taśmy adhezyjnej (3) nakleja się powierzchnię roboczą drugiego elementu (2) w ten sposób aby otwór wtryskowy (2.1, 2.3, 2.4), znajdował się na wysokości wybrania (3.1, 3.3, 3.4) po czym poprzez otwór wtryskowy (2.1, 2.3, 2.4) wtryskuje się klej adhezyjny z ciśnieniem pozwalającym na wypełnienie wybrań (3.1, 3.3, 3.4).
(3 zastrzeżenia)
43944301