Sprężyna naciskowa, posiadająca podstawy (1.1, 1.2) oraz belki (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch podstaw (1.1, 1.2), które ułożone są równolegle jedna nad drugą. Pomiędzy nimi na ich obwodzie zamocowana jest grupa belek (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), w ten sposób, że ich końce stykają się z podstawami (1.1, 1.2). Belki (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) posiadają grubość w zakresie od 1 do 3 mm i wykonane są z materiału kompozytowego. W odmianach wykonania sprężyna składa się z dwóch belek (2.1, 2.2), a materiałem kompozytowym belek jest kompozyt polimerowo-włóknisty na bazie włókien ciągłych jednokierunkowych węglowych w osnowie żywicy epoksydowej. Sprężyna składa się z dwóch belek (2.1, 2.2), a materiałem kompozytowym belek jest kompozyt polimerowo-włóknisty na bazie włókien ciągłych węglowych w postaci tkaniny krzyżowej o splocie 2x2 w osnowie żywicy epoksydowej. Sprężyna składa się z dwóch belek (2.1, 2.2), a materiałem kompozytowym belek jest kompozyt polimerowo-włóknisty na bazie włókien ciągłych jednokierunkowych szklanych w osnowie żywicy epoksydowej. Sprężyna składa się z czterech belek, a materiałem kompozytowym dwóch belek (2.1, 2.2) ułożonych naprzeciw siebie jest kompozyt polimerowo-włóknisty na bazie włókien ciągłych jednokierunkowych szklanych w osnowie żywicy epoksydowej, a materiałem dwóch pozostałych belek (2.3, 2.4) ułożonych naprzeciw siebie jest kompozyt polimerowo-włóknisty na bazie włókien ciągłych jednokierunkowych szklanych w osnowie żywicy epoksydowej.
(5 zastrzeżeń)
45103801