Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej, który polega na tym, że odwzorowuje się za pomocą diagnostyki obrazowej kształt kości udowej człowieka do postaci wirtualnego modelu 3D, po czym opracowuje się wirtualny model 3D płytki do stabilizacji kości udowej z otworami do mocowania do kości udowej. Następnie odwzorowuje się model 3D płytki do stabilizacji kości udowej w objętości bryły 3D i otrzymuje się wirtualny model 3D formy do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej, po czym do modelu 3D formy do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej dodaje się bolce zorientowane prostopadle do powierzchni modelu 3D formy do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej w osi bolca, których położenie odpowiada położeniu otworów o średnicy od 1 mm do 4 mm w wirtualnym modelu 3D płytki do stabilizacji kości udowej, przy czym długość bolców jest co najmniej dwukrotnie większa od grubości wirtualnego modelu 3D płytki do stabilizacji kości udowej wynoszącej od 1 mm do 8 mm, a średnica bolców odpowiada średnicy otworów w wirtualnym modelu 3D płytki do stabilizacji kości udowej. Następnie na podstawie wirtualnego modelu 3D formy do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej wykonuje się formę do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej (1) z bolcami (2) zorientowanymi prostopadle do powierzchni formy do wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej (1) w osi bolca (2).
(14 zastrzeżeń)
45175601
45175602