Zgłoszenie dotyczy hybrydowej biodegradowalnej kompozycji polimerowej składającej się z polimeru, napełniacza pochodzenia roślinnego oraz napełniacza mineralnego. Istotą zgłoszenia jest to, że składa się z biodegradowalnego poli(bursztynianu butylenu) w ilości od 40% do 70% masowych stanowiącego osnowę kompozycji, wymieszanego z 15% do 30% masowych sypkich otrąb pszennych o maksymalnym wymiarze ziaren do 0,5 mm, zawierających do 5,0% wody związanej strukturalnie w postaci wilgoci, oraz z 15% do 30% masowych węglanu wapnia w postaci proszku, zawierającego do 0,2% wody związanej strukturalnie w postaci wilgoci.
(1 zastrzeżenie)