Przedmiotem zgłoszenia jest żaroodporny stop niklu zawierający chrom, aluminium, kobalt, tytan, węgiel i nikiel, który charakteryzuje się tym, że zawiera dodatkowo wolfram i ren, przy czym wagowa zawartość chromu wynosi od 10% do 14%, wolframu od 9% do 10%, aluminium od 3% do 7%, kobaltu od 15% do 25%, tytanu od 9,8% do 14,7%, węgla od 1,5% do 3,3%, renu od 6% do 9% i niklu do 45,7%.
(1 zastrzeżenie)