Sposób wytwarzania półwyrobów polega na tym, że półfabrykat (10) w kształcie odcinka rury o średnicy początkowej do, równej największej średnicy stopni półwyrobu i długości początkowej Lo mniejszej od długości L1 półwyrobu nagrzewa się do temperatury w zakresie od 1000°C do 1280°C, następnie nagrzany półfabrykat (10) umieszcza się w tylnym obrotowym uchwycie (4) znajdującym się w strefie wejściowej (I) przestrzeni roboczej trzech stożkowych walców (1b) i (1c) oraz w tulei wprowadzającej (9), następnie wprowadza się do otworu półfabrykatu (10) stopniowany trzpień (6), po czym wprawia się trzy stożkowe walce (1b) i (1c) w ruch obrotowy w tym samym kierunku i z jednakowymi prędkościami n1, po czym przemieszcza się stopniowany trzpień (6) w kierunku stożkowych walców (1b) i (1c) do położenia, w którym skrajny czop (8) stopniowanego trzpienia (6) znajduje się między powierzchniami walcowymi (3b) i (3c) stożkowych walców (1b) i (1c), następnie wprawia się tylny obrotowy uchwyt (4) w ruch postępowy ze stałą prędkością Vu1 w kierunku stożkowych walców (1b) i (1c) i przemieszcza się półfabrykat (10) w kierunku obracających się stożkowych walców (1b) i (1c), następnie doprowadza się do styku skrajnego końca półfabrykatu (10) z powierzchniami stożkowymi (2b) i (2c) stożkowych walców (1b) i (1c), i wprawia się półfabrykat (10) wraz z tylnym obrotowym uchwytem (4) w ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów stożkowych walców (1b) i (1c) i zgniata się skrajny koniec półfabrykatu (10), przez co redukuje się przekrój poprzeczny skrajnego stopnia (11a) na półfabrykacie (10) oraz kalibruje się powierzchnię ukształtowanego skrajnego stopnia (11a) na półfabrykacie (10) walcowymi powierzchniami (3b) i (3c) stożkowych walców (1b) i (1c).
(1 zastrzeżenie)
43440701