Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kształtowania stopniowanych odkuwek, zwłaszcza odkuwek osi kolejowych, który polega na tym, że materiał wsadowy (1) w postaci odcinka pręta nagrzany do temperatury wyższej od temperatury rekrystalizacji materiału wprowadza się pomiędzy pierwszy zespół narzędzi kształtujących (2), składający się z trzech jednakowych rolek kształtujących (2a), (2b) i (2c), rozmieszczonych co 120° wokół materiału wsadowego (1), których oś symetrii jest usytuowana względem osi symetrii materiału wsadowego (1), pod kątem ostrym (α) i pomiędzy drugi zespół narzędzi kształtujących (3) składający się z trzech jednakowych rolek kształtujących (3a), (3b) i (3c), rozmieszczonych co 120° wokół materiału wsadowego (1), których oś symetrii jest usytuowana względem osi symetrii materiału wsadowego (1) pod kątem ostrym (α), przy czym tylne powierzchnie czołowe rolek kształtujących (2a), (2b) i (2c) pierwszego zespołu narzędzi kształtujących (2) znajdują się od strony tylnych powierzchni czołowych rolek kształtujących (3a), (3b) i (3c) drugiego zespołu narzędzi kształtujących (3). Następnie wprawia się rolki kształtujące (2a), (2b), (2c), (3a), (3b) i (3c) w ruch obrotowy wokół ich osi symetrii, w tym samym kierunku i z taką samą prędkością (n). Następnie wprawia się rolki kształtujące (2a), (2b), (2c), (3a), (3b) i (3c) w ruch postępowy w kierunku promieniowym i zmniejsza się średnice rozstawu rolek kształtujących (2a), (2b), (2c), (3a), (3b) i (3c), jednocześnie wywiera się nacisk na materiał wsadowy (1) i wprawia się materiał wsadowy (1) w ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu obrotowego rolek kształtujących (2a), (2b), (2c), (3a), (3b), i (3c).
(1 zastrzeżenie)
44520001