Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu. Sposób ten polega na tym, że cement mieli się, z materiałem krzemionkowym MCM-41, którego ilość wynosi od 1 do 2% w stosunku do całkowitej masy cementu, czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,01 - 0,02 kg materiału krzemionkowego MCM-41. Następnie do powstałej suchej mieszaniny cementu i materiału krzemionkowego MCM-41 dodaje się wodę zarobową (wodociągową) w takiej ilości, że stosunek masowy wody zarobowej do cementu (w/c) wynosi od 0,4 do 0,5 - korzystnie 0,5, czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,4 - 0,5 kg wody - korzystnie 0,5 kg; następnie miesza się i zagęszcza zaczyn cementowy. Zaczyn cementowy zawiera cement zmielony z materiałem krzemionkowym MCM-41 w ilości od 1% do 2% w stosunku do masy cementu w zaczynie cementowym, czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,01 - 0,02 kg materiału krzemionkowego MCM-41, oraz wodę zarobową (wodociągową) w takiej ilości, że stosunek masowy wody zarobowej do cementu (w/c) wynosi od 0,4 do 0,5 - korzystnie 0,5, czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,4 - 0,5 kg wody - korzystnie 0,5 kg.
(2 zastrzeżenia)